| 真石漆参考配方1T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 材料用量 | 材料来源型号 |  |
| 第一步：高速分散15分钟 |  |  |  |
| 水 | 120 | 深井水/自来水 |  |
| 悬浮剂TD250 | 2.5 | 世纪星 |  |
| RD | 1 | 世纪星 |  |
| 消泡剂 | 0.5 | NXZ |  |
| 成膜助剂醇酯十二 | 4 | 伊士曼 |  |
| AMP-95 | 1.5 |  |  |
| 防腐杀菌剂 | 1.5 | 短期存放可适量减少 |  |
| 搅拌均匀后再放入乳液 |  |  |  |
| 乳液 | 100 |  |  |
| 第二步：加沙 |  |  |  |
| 白砂 | 450 | 40－80目 |  |
| 白砂 | 300 | 80－120目 |  |
| 加好沙后调色 |  |  |  |
| 碱溶胀类增稠剂935 | 2 |  |  |
| 水 | 17 | 稀释 |  |
| 合计1000.0 |  |  |  |

悬浮剂TD250建议先用每吨真石漆所需要的乙二醇、醇酯十二预溶，再进行分散，可缩短分散时间。

做纯白色的时候，一吨里面加3-5公斤钛白。调色真石漆可根据客户要求使用色浆或天然彩砂调色。天然彩砂调色可根据颜色用彩砂替换等量白砂，保证砂子总量在750/吨。

此配方为参考配方，批量生产需小试后确定具体生产配方。

江苏洪民新材料科技有限公司 宣制

2022年8月